
ОСТ1 31529-80 ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ

* [Эл. почта](http://ost-1.ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL29zdC0xLnJ1L2thdGFsb2cva3JlcGV6aG55ZS1pemRlbGl5YS9zdGFsL3ZpbnR5L2l0ZW0vNzEtb3N0MS0zMTUyOS04MC12aW50LXMtcG9sdWtydWdsb2otZ29sb3Zrb2o=)



|  |  |
| --- | --- |
| Условный код | ОСТ 1 31529-80 |
| σв  кгс/мм2, не менее | 110 |
| Материал | Сталь 16ХСН |
| Покрытие | Цинкирование или кадмирование |

 Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба - 6е | | М4 | М5 | М6 | М8 |
| L | min | 8 | 8 | 10 | 12 |
| max | 36 | 50 | 50 | 50 |