
ОСТ1 34040-79 ЗАКЛЕПКА С ПЛОСКО-СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ С КОМПЕНСАТОРОМ



|  |  |
| --- | --- |
| Условный код | ОСТ 1 34040-79 |
| Материал | Алюминий В65 |
| Покрытие | Анодное оксидирование |

 Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мм | d | | | | |
| 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | \* | \* |  |  |  |
| 7 | \* | \* | \* |  |  |
| 8 | \* | \* | \* |  |  |
| 9 | \* | \* | \* | \* |  |
| 10 | \* | \* | \* | \* |  |
| 11 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 12 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 13 |  | \* | \* | \* | \* |
| 14 |  | \* | \* | \* | \* |
| 15 |  |  | \* | \* | \* |
| 16 |  |  | \* | \* | \* |
| 17 |  |  |  | \* | \* |
| 18 |  |  |  | \* | \* |
| 19 |  |  |  | \* | \* |
| 20 |  |  |  | \* | \* |
| 22 |  |  |  |  | \* |
| 24 |  |  |  |  | \* |