
ОСТ1 31003-76 БОЛТ С УМЕНЬШЕННОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

* [Эл. почта](http://www.ost-1.ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5vc3QtMS5ydS9rYXRhbG9nL2tyZXBlemhueWUtaXpkZWxpeWEvdGl0YW4vYm9sdHkvaXRlbS8xNzQtb3N0MS0zMTAwMy1ib2x0LXMtdW1lbnNoZW5ub2otc2hlc3RpZ3Jhbm5vai1nb2xvdmtvag==)



|  |  |
| --- | --- |
| Условный код | ОСТ 1 31003-76 |
| Материал | Титановый сплав ВТ16 |
| Покрытие | Анодное оксидирование |

 Размеры, мм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| d | Резьба - 6е | МR8 |
| Стержень - f9 | 8 |
| lo | | 12 |
| L | min | 18 |
| max | 56 |
| Разрушающая нагрузка Н/(кгс) | | |
| Разрыв | | 31500/(3213) |
| Срез (одинарный) | | 30000/(3060) |