
ОСТ1 33059-80 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ САМОКОНТРЯЩАЯ НИЗКАЯ

* [Эл. почта](http://ost-1.ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL29zdC0xLnJ1L2thdGFsb2cva3JlcGV6aG55ZS1pemRlbGl5YS9zdGFsL2dhamtpL2l0ZW0vMTA3LW9zdDEtMzMwNTktODAtZ2Fqa2Etc2hlc3RpZ3Jhbm5heWEtc2Ftb2tvbnRyeWFzaGNoYXlhLW5pemtheWE=)



|  |  |
| --- | --- |
| Условный код | ОСТ 1 33059-80 |
| σв  кгс/мм2, не менее | 90...110 |
| Материал | Сталь 16ХСН |
| Покрытие | Цинкирование или кадмирование |

 Размеры, мм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Резьба - 5Н6Н | М6 | М8 | M10 |
| Н | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
| S | 10 | 12 | 14 |